Предназначен для декоративной отделки и защиты деревянных (кроме полов) поверхностей, искусственного и натурального камня, кирпича, бетонных и других минеральных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений.

Степень блеска: глянцевая.

Образует высокопрочное декоративное покрытие;

Подчеркивает естественный цвет и текстуру материала;

Гидрофобизирующий (защита от влаги);

Содержит антисептические добавки;

Экологичный (растворитель - вода), без запаха;

Экспресс-высыхание.

СОСТАВ полиакриловая дисперсия, наполнители, вода, специальные добавки

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 1 час (каждого слоя)

ФАСОВКА 0,9; 2,2; 4,5 кг

ХРАНЕНИЕ 36 месяцев

ЦВЕТОВАЯ ГАММА прозрачный лак, степень блеска - глянцевая

РАСХОД при нанесении в один слой - 1 кг на 10-12 кв. м